《聚醚酯消泡剂》

行业标准编制说明

编制单位： 江苏四新科技应用研究所股份有限公司

编制日期： 二零一六年八月

《聚醚酯消泡剂》行业标准编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

根据工信厅科[2015]115号文《工业和信息化部办公厅关于印发2015年第三批行业标准制修订计划的通知》要求，《聚醚酯消泡剂》行业标准的计划编号为2015-0892T-HG。《聚醚酯消泡剂》行业标准制定工作的技术归口单位为全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会，负责起草单位为江苏四新科技应用研究所股份有限公司，参加起草单位有滁州四新科技有限责任公司等。本项行业标准的制定工作应于2016年完成。

1.2产品概况

聚醚酯消泡剂主要由一种或多种酯化聚醚和增效剂等物质组成，具有较强脱气功能、消泡、抑泡性能突出。在起泡介质中分散迅速，性能不受温度影响，适用体系温度20-60℃。主要用于造纸工业及其他高分子体系中的消泡和脱气。

二、标准制定的意义

消泡剂是一种被各行业广泛应用的化学助剂。消泡剂的应用领域包括制浆造纸、纺织印染、建筑涂料、石油开采与加工、食品发酵、生物医药、化肥工业、洗涤、化学清洗、机械加工、污水处理等。目前，从全球的角度看，消泡剂的核心领域和市场由国外几家公司，如信越、道康宁、瓦克、巴克曼等知名公司垄断，在高端产品上这些国外公司仍占有（50～70）%份额。我国消泡剂的研究是从20世纪70年代开始的，经过四十多年的发展，市场已经趋近于成熟，国产消泡剂在市场中占据份额也越来越大。

聚醚酯消泡剂主要是针对造纸工业中的消泡剂。造纸工业是国民经济的支柱工业之一。造纸湿部是个非常复杂的系统，使用到大量的化学品，形成了大量的泡沫，严重影响到纸张的质量。作为用户来说，目前没有一个判定对应消泡剂好坏的依据，只能到现场试验一段时间的消泡剂耗量，根据耗量来评判消泡剂的好坏，风险很大。本标准可以指导消泡剂企业生产和质量控制，以及造纸企业对聚醚酯型造纸消泡剂的选择。本标准对聚醚酯型消泡剂的重要技术指标加以规定，对规范国内生产企业的发展，逐步提升国内行业技术水平，提高国产造纸聚醚酯消泡剂质量水准，改变目前的市场格局，具有重要的意义。

三、标准制定的简要过程

接受任务后，起草单位江苏四新科技应用研究所股份有限公司和技术归口单位全国橡标委化学助剂分技术委员会着手搜集国内外企业和产品的相关标准资料，同时，发函全国聚醚酯消泡剂生产厂家全面了解和掌握产品生产经营现状，取得第一手资料。随后由江苏四新和化学助剂分委会共同拟定了行业标准的工作方案和试验方案。

2016年5月份在山西太原召开了《聚醚酯消泡剂》行业标准制定工作会议，到会的企业技术人员和专家就标准草案制定的采标依据、技术检测项目设置和试验方法的确定展开充分讨论，会议最终确定了本标准技术检测项目、试验方法及各阶段工作进度要求。并决定由江苏四新科技应用研究所股份有限公司、滁州四新科技有限责任公司、天津市伊宁美克精细化工有限公司共同参与验证工作。会议结束后，三家企业随即启动相关项目工作，8月底完成全部试验工作。由江苏四新科技应用研究所有限公司提出标准征求意见稿和标准编制说明，并由化学助剂分委会的委员和国内相关企业审查。

四、标准采标情况说明

本标准在制定过程中未查到对应的国际标准和国外先进标准。

五、标准制定的主要内容和依据

5.1标准检测项目

在本标准制定的过程中，查找搜集了国内的相关资料和标准，目前为止，国内有三个企业提供了他们的企业标准，他们是南京四新科技应用研究所有限公司、滁州四新科技有限责任公司、天津市伊宁美克精细化工有限公司。未搜集到国外公司标准技术指标，所以本标准的制定以我国国内相关生产企业的企业标准为基础。

表1  国内聚醚酯消泡剂企业标准汇总表

| 单位 项目 | 江苏四新 | 滁州四新 | 伊宁美克 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 黄色液体 | 黄色液体 | 黄色液体 |
| pH值 | 6.0-6.5 | 6.0 | 6.0-6.5 |
| 粘度，mPa.s | 220-300 | 230-290 | 210-310 |
| 消泡性能，% | 33.3-38.3 | 33.3-38.3 | 33.3-38.3 |
| 分散性 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 |

国内相关生产厂的企业标准技术项目的设定，以及多年生产数据积累和国内样品检测数据的基础上，以标准所列项目能全面评价聚醚酯消泡剂的质量水平为原则，《聚醚酯消泡剂》行业标准在技术内容中均拟设置检测项目为外观、PH值、粘度、消泡性能、分散性等五项。

5.2试验方法

5.2.1外观

在自然光线下目测。

5.2.2 pH值的测定

取5g试样加入到95g水中，搅拌2min，使用精密pH试纸进行测定。

5.2.3 粘度的测定

按GB/T 5561-2012规定的方法进行。其中样品温度为(25±0.5)℃，采用旋转粘度计，选用2#转子、750rpm的转速测试。当产品粘度高于1000mPa·s时，选用3#转子，750rpm的转速测试。

5.2.4分散性

取5g试样加入到95g水中，经轻轻晃动或轻微搅拌，静置2min，在自然光下目测。

5.2.5消泡性能（泡沫残留率）的测定

按HG/T 4783-2014中4.6的规定进行测定。循环鼓泡仪的测试条件按表2规定。

- 循环鼓泡测试条件

| 项目 | 控制参数 |
| --- | --- |
| 测定温度/℃ | 30±1 |
| 流量/（m3/h） | 0.48 |
| 试样添加量/μL | 10 |

5.3标准指标的确定

根据国内产品的技术指标，征求用户意见，经过统一的样品试验验证，各参加试验单位连续20批次的全部检测项目的累计数据试验结果（见附表1、附表2）确定有机硅洗衣粉消泡剂的技术指标如表3。

表3  有机硅洗衣粉消泡剂的质量要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 浅黄色至棕色液体，无可见机械杂质 |
| pH值 | 5.0-7.0 |
| 粘度，mPa·s | 150-350 |
| 分散性 | 5%水溶液能分散成乳状，无油状及颗粒状漂浮 |
| 消泡性能（泡沫残留率），% ≤ | 40 |

6、 标准属性

本标准为推荐性行业标准。

7、标准评价

本标准是在参考国内各主要生产企业实际情况的基础上，经国内主要生产企业做了大量的统一样品数据，累计样品数据后制定的，具有一定的代表性、统一性、可行性、适宜性及前瞻性。本标准具有国内先进性。

8、知识产权

本标准所有技术指标及检验方法均未涉及专利问题。

9、与相应法律、法规的协调性

本标准未涉及国内相关的法律法规。

10、贯彻国家标准的要求和措施建议

制定“聚醚酯消泡剂 ”的技术标准，用户以此作为验收标准，可降低对国外产品的依赖，有利于提升我国自主创新技术产品的国际竞争力，增强我国消泡剂工业的整体竞争力。

1、建议相关单位应按行业标准检测方法的要求配备相应的仪器。

2、建议做好检验人员、操作人员等上岗前的培训工作。

3、建议标准实施日期为标准发布后半年后实施，过度期应做好标准的宣贯工作、人员培训、配套设施、仪器的准备工作等，相关单位可以参照本标准实施。

“聚醚酯消泡剂”行业标准编写组

二零一六年九月

附件

附表1统一样品试验数据表

附表2累积试验数据表

附表1聚醚酯消泡剂 统一样品试验数据表

| 单位 项目 样品 |  | 江苏四新 |  | 滁州四新 |  | 天津市伊宁美克 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| A样 | 外观 | 黄色液体 | 黄色液体 | 黄色液体 | 黄色液体 | 黄色透明液体 | 黄色透明液体 |
|  | pH值 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
|  | 粘度/mPa·s | 300 | 300 | 290 | 290 | 290 | 310 |
|  | 分散性 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 |
|  | 消泡性能% | 36.7 | 33.3 | 33.3 | 36.7 | 33.3 | 33.3 |
| B样 | 外观 | 黄色液体 | 黄色液体 | 黄色液体 | 黄色液体 | 黄色透明液体 | 黄色透明液体 |
|  | pH值 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
|  | 粘度/mPa·s | 220 | 220 | 250 | 250 | 210 | 220 |
|  | 分散性 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 |
|  | 消泡性能% | 36.6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 36.7 | 36.7 |
| C样 | 外观 | 黄色液体 | 黄色液体 | 黄色液体 | 黄色液体 | 黄色透明液体 | 黄色透明液体 |
|  | pH值 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
|  | 粘度/mPa·s | 240 | 240 | 230 | 230 | 240 | 230 |
|  | 分散性 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 |
|  | 消泡性能 | 36.7 | 38.3 | 38.3 | 36.7 | 33.3 | 38.3 |

附表2-1累积试验数据

试验单位：江苏四新科技应用研究所有限责任公司    试验方法：见本标准

试验日期：2016-7-7

| 项目 批次 | 外观 | PH值 | 粘度/mPa·s | 分散性 | 消泡性能/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄色液体 | 6.0 | 280 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 33.3 |
| 2 | 黄色液体 | 6.5 | 240 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 33.3 |
| 3 | 黄色液体 | 6.0 | 260 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 36.7 |
| 4 | 黄色液体 | 6.0 | 300 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 36.7 |
| 5 | 黄色液体 | 6.5 | 220 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 33.3 |
| 6 | 黄色液体 | 6.0 | 300 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 36.7 |
| 7 | 黄色液体 | 6.0 | 280 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 31.7 |
| 8 | 黄色液体 | 6.0 | 280 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 35.0 |
| 9 | 黄色液体 | 6.0 | 240 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 33.3 |
| 10 | 黄色液体 | 6.0 | 230 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 35.0 |
| 11 | 黄色液体 | 6.0 | 240 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 35.0 |
| 12 | 黄色液体 | 6.0 | 280 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 33.3 |
| 13 | 黄色液体 | 6.5 | 270 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 36.7 |
| 14 | 黄色液体 | 6.5 | 240 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 33.3 |
| 15 | 黄色液体 | 6.0 | 290 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 36.7 |
| 16 | 黄色液体 | 6.5 | 240 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 35.0 |
| 17 | 黄色液体 | 6.0 | 200 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 33.3 |
| 18 | 黄色液体 | 6.0 | 210 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 33.3 |
| 19 | 黄色液体 | 6.0 | 220 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 36.7 |
| 20 | 黄色液体 | 6.5 | 230 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 36.7 |

分析人员（签字）：余志忠                  质检负责人（签字盖章）：黄伟

附表2-2 累积试验数据

试验单位：滁州四新科技有限责任公司               试验方法：见本标准

试验日期：2016.7.7

| 项目 批次 | 外观 | PH值 | 粘度/mPa·s | 分散性 | 消泡性能/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄色液体 | 6.5 | 280 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 30.0 |
| 2 | 黄色液体 | 6.5 | 300 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 33.3 |
| 3 | 黄色液体 | 6.5 | 240 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 33.3 |
| 4 | 黄色液体 | 6.0 | 260 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 35.0 |
| 5 | 黄色液体 | 6.0 | 220 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 38.3 |
| 6 | 黄色液体 | 6.5 | 250 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 33.3 |
| 7 | 黄色液体 | 6.0 | 280 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 36.7 |
| 8 | 黄色液体 | 6.0 | 260 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 38.3 |
| 9 | 黄色液体 | 6.5 | 250 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 30.0 |
| 10 | 黄色液体 | 6.0 | 300 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 30.0 |
| 11 | 黄色液体 | 6.0 | 260 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 33.3 |
| 12 | 黄色液体 | 6.5 | 270 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 35.0 |
| 13 | 黄色液体 | 6.0 | 220 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 36.7 |
| 14 | 黄色液体 | 6.0 | 290 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 35.0 |
| 15 | 黄色液体 | 6.0 | 270 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 30.0 |
| 16 | 黄色液体 | 6.0 | 200 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 30.0 |
| 17 | 黄色液体 | 6.0 | 260 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 33.3 |
| 18 | 黄色液体 | 6.5 | 260 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 36.7 |
| 19 | 黄色液体 | 6.0 | 280 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 35.0 |
| 20 | 黄色液体 | 6.0 | 300 | 能很快分散成乳状，无油状及颗粒漂浮 | 33.3 |

分析人员（签字）：单珍                  质检负责人（签字盖章）：刘杨

附表2-3 累积试验数据

试验单位：天津市伊宁美克精细化工有限公司          试验方法：见本标准

试验日期：2016-7-9

| 项目 批次 | 外观 | PH值 | 粘度/mPa·s | 分散性 | 消泡性能/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄色液体 | 6.0 | 280 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 33.3 |
| 2 | 黄色液体 | 6.0 | 260 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 35.0 |
| 3 | 黄色液体 | 6.0 | 260 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 35.0 |
| 4 | 黄色液体 | 6.5 | 210 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 36.7 |
| 5 | 黄色液体 | 6.5 | 220 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 35.0 |
| 6 | 黄色液体 | 6.0 | 300 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 36.7 |
| 7 | 黄色液体 | 6.0 | 280 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 35.0 |
| 8 | 黄色液体 | 6.0 | 280 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 35.0 |
| 9 | 黄色液体 | 6.0 | 240 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 33.3 |
| 10 | 黄色液体 | 6.0 | 280 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 35.0 |
| 11 | 黄色液体 | 6.0 | 240 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 33.3 |
| 12 | 黄色液体 | 6.0 | 280 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 33.3 |
| 13 | 黄色液体 | 6.5 | 270 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 36.7 |
| 14 | 黄色液体 | 6.5 | 240 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 33.3 |
| 15 | 黄色液体 | 6.0 | 290 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 36.7 |
| 16 | 黄色液体 | 6.5 | 240 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 35.0 |
| 17 | 黄色液体 | 6.0 | 250 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 35.0 |
| 18 | 黄色液体 | 6.0 | 210 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 33.3 |
| 19 | 黄色液体 | 6.0 | 220 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 36.7 |
| 20 | 黄色液体 | 6.5 | 230 | 能很快成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 36.7 |

分析人员（签字）：张颖                    质检负责人（签字盖章）：尤佳德