ICS  71.100.40

G 71

备案号：xxxxx-xxxx

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

硫化促进剂  二硫化四异丁基秋兰姆

（TIBTD）

Vulcanizing accelerator—tetraisobutylthiuram Disulfide（TIBTD）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会(SAC/TC35/SC12) 归口。

本标准负责起草单位：濮阳蔚林化工股份有限公司。

本标准参加起草单位：鹤壁元昊化工股份有限公司。

本标准主要起草人：程凤霞、朱纪辉、屈军伟。

硫化促进剂  二硫化四异丁基秋兰姆（TIBTD）

- 范围

本标准规定了硫化促进剂二硫化四异丁基秋兰姆（简称硫化促进剂TIBTD）的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以二异丁胺、二硫化碳等为主要原料制得的硫化促进剂TIBTD。

化学名称：二硫化四异丁基秋兰姆

分子式：C18H36N2S4

结构式：

相对分子质量：408.71（按2016年国际相对原子质量）

CAS N0：3064-73-1

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2008  包装储运图示标志

GB/T 6679—2003  固体化工产品采样通则

GB/T 6682—2008  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170—2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 11409—2008  橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法

- 技术要求

硫化促进剂TIBTD的技术要求和相应的试验方法应符合表1的规定。

表1 硫化促进剂TIBTD的技术要求和试验方法

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| （1）外观 | 淡黄色晶体或粉末 | 4.2 |
| （2）初熔点℃ ≥ | 65.0 | 4.3 |
| （3）加热减量(45℃±2 ℃)/% ≤ | 0.30 | 4.4 |
| （4）灰分(750℃±25℃)/% ≤ | 0.30 | 4.5 |
| （5）赛余物（850μm）/% ≤ | 0.00 | 4.6 |
| （6）纯度a （HPLC法）/% ≥ | 97.0 | 4.7 |
| a 纯度为根据用户要求的检验项目。 |  |  |

- 试验方法

  - 一般规定

除非另有说明，分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682—2008中规定的三级水。

标准中检验结果的判定应按GB/T 8170-2008中4.3.3修约值比较法进行。

  - 外观的测定

在自然光线下目测。

  - 初熔点的测定

按GB/T 11409—2008中的3.1的规定进行测定。

  - 加热减量的测定

按GB/T 11409—2008中3.4的规定进行测定。称样量约3g，精确至0.0001g，电热恒温干燥箱的温度控制在45℃±2℃。

平行测定两个结果的绝对差值不得大于0.04%，取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

  - 灰分的测定

按GB/T 11409-2008中3.7的规定进行测定。称样量约3g，精确至0.0001g，高温炉的温度控制在750℃±25℃。

平行测定两个结果的绝对差值不得大于0.04%，取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

  - 筛余物的测定

按GB/T 11409-2008中3.5.2干法的规定进行测定，试验筛850μm。

平行测定两个结果的绝对差值不得大于0.02%，取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

  - 纯度的测定

4.7.1 试剂和材料

4.7.1.1  乙腈[75-05-8]:色谱纯；

4.7.1.2  四氢呋喃[109-99-9]:色谱纯；

4.7.1.3  水：符合GB/T 6682-2008规定的一级水。

注：以上试剂均需真空过滤，滤膜孔径为0.45μm。

4.7.2  仪器与设备

4.7.2.1  色谱仪：配有紫外检测器的高效液相色谱仪；

4.7.2.2  记录仪：色谱工作站或数据处理机；

4.7.2.3  微量注射器，25μL；

4.7.2.4  流动相过滤装置；

4.7.2.5  超声波清洗器。

- 4.7.3  色谱操作条件

色谱操作条件如表2所示。

表2 色谱操作条件

| 项目 | 操作条件 |
| --- | --- |
| 色谱柱 | ODS-2 4.6mm×250mm，5μm。 |
| 流动相 | 乙腈：水=90：10 |
| 流速/(mL/min) | 1.0 |
| 柱温/℃ | 40 |
| 进样量/μL | 10 |
| 波长/ nm | 254 |
| 定量方法 | 面积归一化法 |
| 注：上述操作条件中参数是典型的，可根据不同仪器特点对给定的操作参数做适当的调整，以获得最佳效果。 |  |

- 4.7.4操作步骤

- 4.7.4.1 流动相配制

按色谱操作条件要求配制流动相，用超声波清洗器脱气。

- 4.7.4.2 试样的制备

称取研细的试样25mg，精确至0.0001g，置于干燥洁净的50mL容量瓶中，加5mL用四氢呋喃（THF）溶解样品，用乙腈稀释至刻度，超声脱气。

- 4.7.4.3 试样的测定

按照色谱操作条件调整仪器，基线稳定后，用微量注射器吸取试样20μL注入液相色谱仪，记录色谱图。

4.7.5  结果计算

硫化促进剂TIBTD的纯度以质量分数w计，数值以（％）表示，按式（1）计算：

- w=AAi×100⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)

式中：

A  —— 硫化促进剂TIBTD的峰面积的数值；

—— 各组分峰面积数值之和。

- 4.7.6 允许差

两次平行测定结果之差值不得大于0.5%，取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

- 4.7.7 典型色谱图

- 见图1：

说明：

14.919min—硫化促进剂TIBTD。

图1 硫化促进剂TIBTD典型色谱图

- 检验规则

  - 出厂检验

表1中第（1）~(5）项为出厂检验项目，第（6）项纯度为根据用户要求的检验项目。

  - 组批规则

- 本产品以同等质量的均匀产品进行组批，即按产品贮罐组批或按生产周期组批。

  - 采样

- 以批为单位按GB/T 6679—2003的规定采样；取样量不少于300g，分装于两个清洁干燥的磨口瓶（塑料袋）中，密封；瓶（袋）上粘贴标签，注明：生产厂名称、产品名称、型号、批号、采样日期、采样人等，一瓶（袋）供检验部门检验，另一瓶（袋）保存备

  - 合格判定

- 本产品出厂检验结果全部符合表1的要求时，判定该批产品合格。该批产品检验结果若有一项指标不符合表1要求时，应重新从同批产品两倍量的包装件中采样进行全项目复检，复检结果即使只有一项指标不符合表1的要求，则判定该批产品不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

本产品外包装上应有清晰、牢固的标志，内容包括：产品名称、标准号、生产厂名称、地址、生产日期、批号、净含量等。并按GB/T191—2008的规定标明“怕晒”、“怕雨”等标志。

  - 包装

本产品应用内衬塑料袋（聚氯乙烯、聚乙烯）的牛皮纸袋包装。每袋净含量25kg或20kg。也可根据用户要求采取其他包装方式。

每批出厂产品都应附有一定格式的质量证明书，其内容包括：产品名称、标准号、生产厂名称、批号、生产日期，以及5.1规定检验项目的检验数据等。

  - 运输

本产品可采用一般运输工具运输，运输时要避免日晒、雨淋，在搬运时轻装、轻卸。

  - 贮存

本产品应贮存在干燥的库房内，离墙壁的距离应大于0.5m。不应放置于上下水或暖气设备近旁，以防潮湿或变质，更不能靠近火源。

本产品在符合本标准规定的运输、贮存条件下，自生产之日起贮存期为12个月。

_________________________________