《有机硅染色消泡剂》

行业标准编制说明

编制单位： 江苏四新科技应用研究所股份有限公司

编制日期： 二零一六年八月

《有机硅染色消泡剂》行业标准编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

根据工信厅科[2015]115号文“工业和信息化部办公厅关于印发2015年第三批行业执行标准制修订计划的通知”的要求，《有机硅染色消泡剂》行业标准的计划编号为2015-0896T-HG。《有机硅染色消泡剂》行业标准制定工作的技术归口单位为全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会，负责起草单位为江苏四新科技应用研究所股份有限公司，参加起草单位有滁州四新科技有限责任公司等。本项行业标准的制定工作应于2016年完成。

1.2产品概况

有机硅染色消泡剂主要由聚硅氧烷、改性聚硅氧烷、白炭黑、分散剂和稳定剂等组成，具有在较低浓度下保持很好的消抑泡效果、抑泡时间长，产品稳定性好，不易破乳、漂油。适合于高温染色中的消泡。

二、标准制定的意义

消泡剂是一种用途广泛的、用于各种行业中的化学助剂。消泡剂的应用领域包括制浆造纸、纺织印染、建筑涂料、石油开采与加工、食品发酵、生物医药、化肥工业、洗涤、化学清洗、机械加工、污水处理等。目前，从全球的角度看，消泡剂的核心领域和市场由国外几家公司，如信越、道康宁、瓦克、巴克曼等知名公司垄断，在高端产品上这些国外公司仍占有（50～70）%份额。我国消泡剂的研究是从20世纪70年代开始的，经过四十多年的发展，市场已经趋近于成熟，国产消泡剂在市场中占据份额也越来越大。

有机硅染色消泡剂主要是针对纺织印染行业的消泡剂。纺织工业是国民经济的支柱工业之一，布料染色的过程中有机硅消泡剂是一种重要的助剂，但是目前有机硅消泡剂的自身消抑泡性能和相容性尚未在国内企业中达成统一，在染色过程中经常会因为染色不均匀等问题造成大量的布匹的不合格，造成浪费，因此很有必要制定一部指导用户和消泡剂生产商的消泡剂标准。

本标准对用于纺织印染中的有机硅乳液消泡剂的重要技术指标加以规定，对规范国内生产企业的发展，提高印染中的有机硅乳液消泡剂质量水准，改变目前的市场格局，具有重要的意义。

三、标准制定的简要过程

接受任务后，起草单位江苏四新科技应用研究所股份有限公司和技术归口单位全国橡标委化学助剂分技术委员会着手搜集国内外企业和产品的相关标准资料，同时，发函全国有机硅染色消泡剂生产厂家全面了解和掌握产品生产经营现状，取得第一手资料。随后由江苏四新和化学助剂分委会共同拟定了行业标准的工作方案和试验方案。

2016年5月份在山西太原召开了《有机硅染色消泡剂》行业标准制定工作会议，到会的企业技术人员和专家就标准草案制定的采标依据、技术检测项目设置和试验方法的确定展开充分讨论，会议最终确定了本标准技术检测项目、试验方法及各阶段工作进度要求。并决定由江苏四新科技应用研究所股份有限公司、滁州四新科技有限责任公司、天津市伊宁美克精细化工有限公司共同参与验证工作。会议结束后，三家企业随即启动相关项目工作，8月底完成全部试验工作。由江苏四新科技应用研究所有限公司提出标准征求意见稿和标准编制说明，并由化学助剂分委会的委员和国内相关企业审查。在收集化学助剂分委会委员和相关企业对征求意见稿、编制说明的意见后，负责起草单位和化学助剂分委会将对意见进行了汇总和处理，并形成标准的送审稿。送审稿将于12月份提交标准审查会。审查会后，根据会议纪要对送审稿进行修改，最终形成标准的报批稿。

四、标准采标情况说明

本标准在制定过程中未查到对应的国际标准和国外先进标准。

五、标准制定的主要内容和依据

5.1标准检测项目

在本标准制定的过程中，查找搜集了国内的相关资料和标准，目前为止，国内有三个企业提供了他们的企业标准，他们是南京四新科技应用研究所有限公司、滁州四新科技有限责任公司、天津市伊宁美克精细化工有限公司。未搜集到国外公司标准技术指标，所以本标准的制定以我国国内相关生产企业的企业标准为基础。

表1  国内有机硅染色消泡剂企业标准汇总

| 单位 项目 |  |  | 江苏四新 | 滁州四新 | 伊宁美克 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  |  | 白色至微黄色的均匀乳状液体，无可见机械杂质 | 白色至微黄色的均匀乳状液体，无可见机械杂质 | 白色至微黄色的均匀乳状液体，无可见机械杂质 |
| pH值 |  |  | 6.0～8.0 | 6.0～8.0 | 6.0～8.0 |
| 固含量，% |  |  | 30.0±1.0 | 30.0±1.0 | 30.0±1.0 |
| 消泡性能 | 10下 | S ≤ | 15 | 15 | 15 |
|  | 100下 |  | 30 | 30 | 30 |
| 抑泡性能（泡沫体积）mL ≤ |  |  | 150 | 150 | 150 |
| 相容性 |  |  | 无白色硅脂团出现 | 无白色硅脂团出现 | —— |

国内相关生产厂的企业标准技术项目的设定，以及多年生产数据积累和国内样品检测数据的基础上，以标准所列项目能全面评价有机硅染色消泡剂的质量水平为原则，《有机硅染色消泡剂》行业标准在技术内容中均拟设置检测项目为外观、PH值、固含量、稳定性、相容性、消泡性能、抑泡性等七项。

5.2试验方法

5.2.1 一般规定

在分析中使用的水应符合GB/T 6682所规定的三级水。

本标准中试验数据的表示方法和修约规则应符合GB/T 8170中修约值比较法的有关规定。

5.2.2  外观的测定

按GB/T26527中5.2.2的规定进行测定。

5.2.3  pH值的测定

按GB/T26527中5.3.1的规定进行测定。

5.2.4  固含量的测定

按GB/T26527中5.7的规定进行测定。

5.2.5  稳定性的测定

按GB/T26527中5.4的规定进行测定。

5.2.6 消泡性能（消泡时间）的测定

按GB/T26527中5.5的规定进行测定。

5.2.7  抑泡性能（泡沫体积）的测定

按GB/T26527中5.6的规定进行测定。

5.2.8  相容性

5.2.8.1试剂

5.2.8.1.1 活性黄M-3RE［93050-80-7］：工业级。

5.2.8.1.2均染剂（月桂醇聚氧乙烯醚）［9002-92-0］：工业级。

5.2.8.1.3氯化钠［7647-14-5］：化学纯。

5.2.8.1.4碳酸钠[497-19-8]：化学纯。

5.2.8.1.5醋酸[64-19-7]：化学纯。

5.2.8.1.6氢氧化钠[1310-73-2]：化学纯。

5.2.8.1.7 分散剂（2-萘磺酸甲醛聚合物钠盐）[36290-04-7]：工业级。

5.2.8.1.8分散黄54[12223-85-7]:工业级。

5.2.8.2 仪器

5.2.8.2.1天平，精度1g和0.001g。

5.2.8.2.2 精密pH试纸。

5.2.8.2.3压力蒸汽灭菌器。

温控区域：室温~140℃；

压力区域：0 MPa ~0.3MPa。

5.2.8.3 相容性测定

5.2.8.3.1 棉布染色

向烧杯中加入1000g水，然后按顺序加入2.0g 活性黄M－3RE和2.0g月桂醇聚氧乙烯醚，搅拌均匀，缓慢升温至60℃，然后加入氯化钠50.0g、碳酸钠20.0g，溶解后加入加入1.0g固含量为10%消泡剂，控制温度在58~62℃之间30min，观察液面或烧杯壁有无硅脂团析出。

5.2.8.3.2 涤纶染色

向烧杯中加入1000g水，然后按顺序加入2.0g分散黄54、2.0g月桂醇聚氧乙烯醚和0.5g 2-萘磺酸甲醛聚合物钠盐，搅拌均匀，用醋酸和氢氧化钠调节pH为4.5～5.5，缓慢升温至60℃，然后加入1.0g固含量为10%消泡剂，搅拌分散；放入压力蒸汽灭菌器中，升温至130℃，保持温度和压力30min，减压降温至室温，观察液面或烧杯壁有无硅脂团析出。

5.3标准指标的确定

根据国内产品的技术指标，征求用户意见，经过统一的样品试验验证，各参加试验单位连续20批次的全部检测项目的累计数据试验结果（见附表1、附表2）确定有机硅洗衣粉消泡剂的技术指标如表2。

表2 有机硅染色消泡剂的质量要求

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| （1）外观 |  | 白色至微黄色的均匀乳状液体，无可见机械杂质。 |
| （2）pH值 |  | 6.0～8.0 |
| （3）固含量a，% |  | 30.0±1.0 |
| （4）稳定性 |  | 无分层 |
| （5）消泡性能（消泡时间）s≤ | 10下 | 15 |
|  | 100下 | 30 |
| (6)抑泡性能（泡沫体积）mL ≤ | 气鼓30min | 150 |
| （7）相容性b |  | 无白色硅脂团出现 |
| a：固含量指标可作为生产厂家和客户之间的双向约定。 |  |  |

6、 本标准属性

本标准为推荐性行业标准。

7、标准评价

本标准是在参考国内各主要生产企业实际情况的基础上，经国内主要生产企业做了大量的统一样品数据，累计样品数据后制定的，具有一定的代表性、统一性、可行性、适宜性及前瞻性。本标准具有国内先进性。

8、知识产权

本标准所有技术指标及检验方法均未涉及专利问题。

9、与相应法律、法规的协调性

本标准未涉及国内相关的法律法规。

10、贯彻国家标准的要求和措施建议

制定“有机硅染色消泡剂 ”的技术标准，用户以此作为验收标准，可降低对国外产品的依赖，有利于提升我国自主创新技术产品的国际竞争力，增强我国消泡剂工业的整体竞争力。

1、建议相关单位应按行业标准检测方法的要求配备相应的仪器。

2、建议做好检验人员、操作人员等上岗前的培训工作。

3、建议标准实施日期为标准发布后半年后实施，过度期应做好标准的宣贯工作、人员培训、配套设施、仪器的准备工作等，相关单位可以参照本标准实施。

“有机硅消泡剂”行业标准编写组

二零一六年九月

附件

附表1统一样品试验数据表

附表2累积试验数据表

附表1统一样品试验数据

| 试验单位 项目 样品 |  |  | 江苏四新 |  | 滁州四新 |  | 天津市伊宁美克 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| A 样 | 外观 |  | 白色均匀乳状液体 | 白色均匀乳状液体 | 白色均匀乳状液体 | 白色均匀乳状液体 | 白色均匀乳状液体 无可见机械杂质 | 白色均匀乳状液体 无可见机械杂质 |
|  | 固含量，% |  | 31.0 | 30.8 | 30.2 | 29.8 | 30.9 | 30.6 |
|  | pH值 |  | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|  | 稳定性 |  | 无分层 | 无分层 | 无分层 | 无分层 | 无分层 | 无分层 |
|  | 相容性 |  | 无白色硅脂团析出 | 无白色硅脂团析出 | 无白色硅脂团析出 | 无白色硅脂团析出 | 无白色硅脂团析出 | 无白色硅脂团析出 |
|  | 消泡性，s | 10次 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|  |  | 100次 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
|  | 抑泡性，ml |  | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 | 100 |
| B 样 | 外观 |  | 白色均匀乳状液体 | 白色均匀乳状液体 | 白色均匀乳状液体 | 白色均匀乳状液体 | 白色均匀乳状液体 无可见机械杂质 | 白色均匀乳状液体 无可见机械杂质 |
|  | 固含量，% |  | 30.7 | 30.4 | 30.5 | 30.2 | 31.0 | 30.5 |
|  | pH值 |  | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|  | 稳定性 |  | 无分层 | 无分层 | 无分层 | 无分层 | 无分层 | 无分层 |
|  | 相容性 |  | 无白色硅脂团析出 | 无白色硅脂团析出 | 无白色硅脂团析出 | 无白色硅脂团析出 | 无白色硅脂团析出 | 无白色硅脂团析出 |
|  | 消泡性，s | 10次 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
|  |  | 100次 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 |
|  | 抑泡性，ml |  | 100 | 110 | 110 | 100 | 120 | 110 |
| C 样 | 外观 |  | 白色均匀乳状液体 | 白色均匀乳状液体 | 白色均匀乳状液体 | 白色均匀乳状液体 | 白色均匀乳状液体 无可见机械杂质 | 白色均匀乳状液体 无可见机械杂质 |
|  | 固含量，% |  | 29.8 | 30.0 | 30.5 | 30.1 | 29.8 | 30.4 |
|  | pH值 |  | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|  | 稳定性 |  | 无分层 | 无分层 | 无分层 | 无分层 | 无分层 | 无分层 |
|  | 相容性 |  | 无白色硅脂团析出 | 无白色硅脂团析出 | 无白色硅脂团析出 | 无白色硅脂团析出 | 无白色硅脂团析出 | 无白色硅脂团析出 |
|  | 消泡性，s | 10次 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |
|  |  | 100次 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 |
|  | 抑泡性，mL |  | 130 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 |

附表2-1累积试验数据表

试验单位：江苏四新科技应用研究所有限责任公司

试验方法：见本标准                                  试验日期：2016-7-7

| 项目 批次 | 外观 | 固含量/% | pH值 | 稳定性 | 相容性 | 消泡性,s |  | 抑泡性，mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 10次 | 100次 |  |
| 1 | 白色均匀乳状液体 | 30.8 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 8 | 12 | 120 |
| 2 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 6 | 10 | 110 |
| 3 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 4 | 8 | 120 |
| 4 | 白色均匀乳状液体 | 29.8 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 4 | 9 | 130 |
| 5 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 5 | 10 | 120 |
| 6 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 12 | 19 | 130 |
| 7 | 白色均匀乳状液体 | 30.9 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 4 | 8 | 120 |
| 8 | 白色均匀乳状液体 | 29.6 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 4 | 8 | 130 |
| 9 | 白色均匀乳状液体 | 30.9 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 6 | 12 | 130 |
| 10 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 8 | 14 | 120 |
| 11 | 白色均匀乳状液体 | 30.7 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 4 | 9 | 110 |
| 12 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 8 | 15 | 120 |
| 13 | 白色均匀乳状液体 | 30.5 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 5 | 13 | 130 |
| 14 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 5 | 10 | 120 |
| 15 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 9 | 14 | 130 |
| 16 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 5 | 10 | 120 |
| 17 | 白色均匀乳状液体 | 30.8 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 4 | 8 | 130 |
| 18 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 5 | 10 | 120 |
| 19 | 白色均匀乳状液体 | 29.4 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 7 | 13 | 130 |
| 20 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 4 | 9 | 120 |

分析人员（签字）：余志忠                 质检负责人（签字盖章）：黄伟

附表2-2累积试验数据表

试验单位：滁州四新科技有限责任公司

试验方法：见本标准                                    试验日期：2016.7.7

| 项目 批次 | 外观 | 固含量/% | pH值 | 稳定性 | 相容性 | 消泡性,s |  | 抑泡性，mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 10次 | 100次 |  |
| 1 | 白色均匀乳状液体 | 30.2 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 5 | 9 | 110 |
| 2 | 白色均匀乳状液体 | 30.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 6 | 11 | 120 |
| 3 | 白色均匀乳状液体 | 30.2 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 6 | 10 | 110 |
| 4 | 白色均匀乳状液体 | 29.6 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 4 | 10 | 110 |
| 5 | 白色均匀乳状液体 | 30.7 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 8 | 12 | 130 |
| 6 | 白色均匀乳状液体 | 29.6 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 6 | 12 | 130 |
| 7 | 白色均匀乳状液体 | 30.2 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 4 | 9 | 110 |
| 8 | 白色均匀乳状液体 | 30.8 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 7 | 15 | 130 |
| 9 | 白色均匀乳状液体 | 29.9 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 7 | 14 | 130 |
| 10 | 白色均匀乳状液体 | 30.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 4 | 9 | 110 |
| 11 | 白色均匀乳状液体 | 30.5 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 5 | 10 | 110 |
| 12 | 白色均匀乳状液体 | 29.5 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 7 | 13 | 130 |
| 13 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 5 | 11 | 120 |
| 14 | 白色均匀乳状液体 | 30.5 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 6 | 11 | 120 |
| 15 | 白色均匀乳状液体 | 30.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 7 | 15 | 130 |
| 16 | 白色均匀乳状液体 | 29.6 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 4 | 10 | 110 |
| 17 | 白色均匀乳状液体 | 30.4 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 10 | 17 | 130 |
| 18 | 白色均匀乳状液体 | 30.3 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 8 | 18 | 130 |
| 19 | 白色均匀乳状液体 | 29.9 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 5 | 12 | 120 |
| 20 | 白色均匀乳状液体 | 30.2 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 4 | 10 | 110 |

分析人员（签字）：单珍                 质检负责人（签字盖章）：刘杨

附表2-3累积试验数据表

试验单位：天津市伊宁美克精细化工有限公司

试验方法：见本标准                                   试验日期：2016-7-9

| 项目 批次 | 外观 | 固含量/% | pH值 | 稳定性 | 相容性 | 消泡性,s |  | 抑泡性，mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 10次 | 100次 |  |
| 1 | 白色均匀乳状液体 | 30.5 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 8 | 12 | 130 |
| 2 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 6 | 10 | 130 |
| 3 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 6 | 12 | 120 |
| 4 | 白色均匀乳状液体 | 29.8 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 4 | 9 | 130 |
| 5 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 5 | 10 | 120 |
| 6 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 12 | 19 | 130 |
| 7 | 白色均匀乳状液体 | 30.9 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 5 | 10 | 120 |
| 8 | 白色均匀乳状液体 | 29.6 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 4 | 8 | 130 |
| 9 | 白色均匀乳状液体 | 30.9 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 7 | 12 | 130 |
| 10 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 8 | 14 | 120 |
| 11 | 白色均匀乳状液体 | 30.7 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 4 | 9 | 130 |
| 12 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 8 | 15 | 110 |
| 13 | 白色均匀乳状液体 | 30.5 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 5 | 13 | 130 |
| 14 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 6 | 10 | 110 |
| 15 | 白色均匀乳状液体 | 30.9 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 9 | 14 | 130 |
| 16 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 5 | 10 | 120 |
| 17 | 白色均匀乳状液体 | 30.8 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 8 | 12 | 120 |
| 18 | 白色均匀乳状液体 | 30.8 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 5 | 10 | 120 |
| 19 | 白色均匀乳状液体 | 29.4 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 7 | 13 | 130 |
| 20 | 白色均匀乳状液体 | 31.0 | 7.0 | 无分层 | 无白色硅脂团析出 | 7 | 15 | 130 |

分析人员（签字）：张颖                    质检负责人（签字盖章）：尤佳德