橡胶——制品公差

第一部分：尺寸公差

- 范围

ISO3302的本部分标准规定了模压、挤出和压延的密实橡胶制品的尺寸公差级别及公差值，还规定了确定符合ISO3302本部分标准所需的相应试验方法。

本文件规定的公差适用于硫化胶，也适用于热塑性橡胶制造的产品。

本文件不适用于精密的环形密封圈或胶布之类的压延复合材料产品或用挂胶或贴胶方法包覆橡胶的产品。

- 规范性引用文件

下列标准中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用标准，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 3, 优先数和优先数列

ISO 48, 硫化橡胶或热塑性橡胶一硬度的测定（10 IRHD -100 IRHD）

ISO 2230, 橡胶制品 – 贮存指南

ISO 23529, 橡胶 – 物理试验方法试样制备和调节的通用程序

- 尺寸测量

  - 总则

对于实心橡胶产品，尺寸的测量应在硫化后经16h停放后进行，在有争议的情况下，这一最短时间可延长至72h。尺寸测量应在发货给买方之日后或产品投人使用前（以时间较短的为准）三个月之内完成，测量应经环境调节后（见ISO 23529）在标准温度下进行。应注意保证不使产品经受有害的贮存条件（见ISO 2230）并保证产品在测量过程中不变形。

  - 试验仪器

3.2.1应视情况使用下列一种或一种以上类型的仪器进行测量。

3.2.1.1实心产品可用刻度盘测微规测量，测微规的测足对硬度大于或等于35 IRHD的橡胶应施加22 kPa±5 kPa的压力，而对硬度小于35 IRHD的橡胶则应施加10 kPa±2 kPa 的压力（见ISO 23529和ISO 48）。

3.2.1.2 合适的光学测量仪。

3.2.1.3 上、下限与待测尺寸相适应的固定式量规。

3.2.1.4 其他测量器具，包括卷尺（带有或不带游标），游标卡尺和千分尺。

3.2.2所有测量工具都应该能测量误差在规定公差范围的尺寸。

3.2.3在预定用于对比的所有测量中，应使用同一测量工具。

- 公差

就本文件而言，公称尺寸和公差分别以R5 和R10 系列优先数为基础（见ISO 3）。

个别产品的某些参数的尺寸可以不全部要求采用同一级别的公差。同一图纸上的产品的不同参数尺寸可采用不同级别的公差。当图纸未标明所要求的级别公差时，应采用有关表中所列的最大公差。

注 1：本文件规定的以相等的正负值表示的公差(如±0.35)，只要这两个值之差保持不变，也可以用不相等的正负值表示。例如，±0.35也可以表示为+0.2 -0.5或+0.7  0或-0 0.7等。

注 2：对于低硬度和高拉伸强度的硫化胶(例如天然橡胶的硫化胶)，有必要对公差加以特殊考虑。

- 模压制品

  - 总则

本文件所述的尺寸公差比其他一些工程实践所用的尺寸公差要宽，应考虑下列情况：

- 所有的橡胶模制后冷却时都有一定程度的收缩，因此在模具设计时应将这一点考虑进去。收缩量取决于所用的橡胶类型和胶料，而且同一种胶料的收缩量也因批次不同而异。一些硅橡胶、氟橡胶和其他特种弹性体制造的产品收缩量较大，因此使用这些橡胶很难达到M1和M2级(见5.2)公差要求。

- 粘接到橡胶上的非橡胶部件会影响收缩，因而也影响实际可行的公差。

- 模具应根据产品的类型和所要求的精度以不同的方法制造。通常产品的精度都不会高于模具，并且要求的精度愈高，模具及其他维修费用也愈昂贵。

- 对于截面变化大的产品，使用标准公差时应慎重。

- 橡胶制品在脱模过程中不可避免地发生变形，影响到产品的尺寸，需考虑特殊的余量。

  - 分级

本节对实心模压制品的固定尺寸和合模尺寸(见5.3)规定了四个公差级别，即:

- M 1级，适用于精密模制品。这类模制品要求精密的模具，每一模具的模腔较少，胶料严密控制等，因而成本高。为了避免测量仪器使橡胶产生变形，需要使用光学比较仪或其他类似的测量仪。这类部件要求昂贵的控制和检验程序。

- M 2级，适用于高质量模压制品，其中包括M 1所要求的许多严密控制。

- M 3级，适用于良好质量的模压制品

- M 4级，适用于尺寸控制不严格的模压制品。

胶边分级在5.5中列明。

  - 固定尺寸与合模尺寸

在模压制造一种橡胶产品时，所使用的胶料比充满模腔所需的要多，而这多余的胶料就溢出。这种胶边往往阻碍模具部件完全闭合，从而影响成品的尺寸。

注3：对于用传递法或注射法模制的产品，可以认为所有的尺寸都是固定尺寸。

给出了两组公差 F 和c ，其定义如下:

    - 固定尺寸(F )：不受胶边厚度或模具不同部件(上、下部件或模芯)横向位移之类变形作用影响的尺寸。见图1 中的尺寸l1、l2、l3。

    - 合模尺寸(C )：受胶边厚度或模具不同部件横向位移变化影响的尺寸。见图1中的尺寸d1、d2、d3和h。

注 4：F 和C尺寸只有在它们互不相关时才能确定公差。

  - 公差

所采用的公差应通过有关方面协商从5.2所述的公差级别中选取。

标准公差列于表1。固定尺寸公差（F）与每一尺寸的大小有关，而所有的合模尺寸公差（C）则均按最大的合模尺寸（h见图1）确定。

图1 模压模具和模制零件（示意图）

标引序号说明：

X——压力方向

1——上模

2——模制零件

3——胶边

4——下模

表1 模压制品公差

单位为毫米

| 公称尺寸 |  | M1级 |  | M2级 |  | M3级 |  | M4级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大于 | 小于等于 | F ± | C ± | F ± | C ± | F ± | C ± | F和C ± |
| 0 | 4.0 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.50 |
| 4.0 | 6.3 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 |
| 6.3 | 10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.70 |
| 10 | 16 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
| 16 | 25 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.00 |
| 25 | 40 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.30 |
| 40 | 63 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 1.60 |
| 63 | 100 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| 100 | 160 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.30 | 2.00 | 2.50 |
| 160 | — | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 1.3% | 1.5% |

  - 胶边

本节中胶边的六个分级列于表2中。

表2 胶边分级

| 级别 | 胶边最大高度 mm | 备注 |
| --- | --- | --- |
| X0 | 0 | 无胶边 |
| X1 | 0.1 | 精密胶边 |
| X2 | 0.5 | 精确胶边 |
| X3 | 1.0 | 正常胶边 |
| X4 | 2.0 | 粗制胶边 |
| X5 | 不限 | 不严格级 |
| X0只适用于没有分模线的制品表面 |  |  |

- 挤出制品

  - 总则

挤出橡胶制品要求的制造公差比模压制品大，因为橡胶经历挤出膨胀，并且在随后的硫化中通常又会发生收缩和变形。

在硫化时使用支撑物可减少变形，支撑物的种类与产品截面和要求的控制程度有关。这些条件决定着适合于给定尺寸的公差级别。

对于某些合成橡胶的挤出制品，不可能直接达到E1级公差。

  - 分级

本节对密实橡胶的挤出制品按尺寸的特定范围规定了11个公差级别，即:

a) 三个无支撑挤出制品公称截面尺寸公差级别：

El 高质量级;

E2 良好质量级;

E3 尺寸控制不严格级。

b) 三个芯型支撑挤出制品公称截面尺寸公差级别：

EN 1 精密级;

EN 2 高质量级;

EN 3 良好质量级。

c) 两个表面磨光挤出制品（纯胶管）外尺寸（公称外径）的公差级别（EG）以及两个这种挤出制品壁厚公差级别（EW）：

EG l 和EW1 精密级;

EG2 和EW2 良好质量级。

d) 三个挤出制品切割长度公差级别（L）和三个挤出制品切割零件厚度公差级别（EC）：

L1和EC1 精密级;

L2和EC2 良好质量级;

L3和EC3 尺寸控制不严格级。

  - 公差

    - 总则

所采用的公差应通过有关方协商从6.2所述的公差级别中选取。

标准公差列于表3-表8。

在任何挤出制品断面上，三个变量（即内侧尺寸，外侧尺寸和壁厚）中只要确定两个变量的尺寸公差就能控制该截面的尺寸。

    - 无支撑挤出制品

无支撑挤出制品截面尺寸公差列于表3。

中空挤出制品或复杂截面的挤出制品，硫化期间可能出现一定程度的塌瘪。将这类挤出制品套以芯型或模型可以限制或防止这种塌瘪。截面的允许变形量应由买方规定。

表3 无支撑挤出制品截面尺寸公差

mm

| 公称尺寸 |  | E1级 ± | E2级 ± | E3级 ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大于 | 小于等于 |  |  |  |
| 0 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.40 |
| 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.35 | 0.50 |
| 2.5 | 4.0 | 0.25 | 0.40 | 0.70 |
| 4.0 | 6.3 | 0.35 | 0.50 | 0.80 |
| 6.3 | 10.0 | 0.40 | 0.70 | 1.00 |
| 10 | 16 | 0.50 | 0.80 | 1.30 |
| 16 | 25 | 0.70 | 1.00 | 1.60 |
| 25 | 40 | 0.80 | 1.30 | 2.00 |
| 40 | 63 | 1.00 | 1.60 | 2.50 |
| 63 | 100 | 1.30 | 2.00 | 3.20 |
| 100 | - | 1.3% | 2% | 3.2% |

    - 芯轴支撑的挤出制品

中空挤出制品的硫化可以在芯轴上进行，以获得比无支撑更精密的内侧尺寸公差。这种方法适用于随后用来切割密封圈或垫圈的纯胶管。这种产品从芯轴上脱下时通常发生收缩，所以芯轴支撑的制品尺寸的最终规格要比芯轴规格小。但是，如果芯轴的正公差超过挤出制品的收缩量，产品的尺寸就可能较大。在这种情况下应采用正、负两种公差。

芯轴支撑挤出制品的内侧尺寸公差列于表4。正公差可用于芯轴的任何公差，但内侧尺寸的公差不允许改变。表4规定的负公差不应增大。

表4 芯轴支撑的挤出制品内侧尺寸公差

单位为毫米

| 公称尺寸 |  | EN1级 ± | EN2级 ± | EN3级 ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大于 | 小于等于 |  |  |  |
| 0 | 4 | 0.20 | 0.20 | 0.35 |
| 4.0 | 6.3 | 0.20 | 0.25 | 0.40 |
| 6.3 | 10.0 | 0.25 | 0.35 | 0.50 |
| 10 | 16 | 0.35 | 0.40 | 0.70 |
| 16 | 25 | 0.40 | 0.50 | 0.80 |
| 25 | 40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 |
| 40 | 63 | 0.70 | 0.80 | 1.30 |
| 63 | 100 | 0.80 | 1.00 | 1.60 |
| 100 | 160 | 1.00 | 1.30 | 2.00 |
| 160 | — | 0.6% | 0.8% | 1.2% |

    - 表面磨光的挤出制品

6.3.4.1表面磨光的挤出制品（通常指纯胶管）的外侧尺寸（通常指外径）的公差列于表5。

注: 这些公差同样适用于从胶管上切取的密封圈。

表5 表面磨光挤出制品外侧尺寸公差

单位为毫米

| 公称尺寸 |  | EG1级 ± | EG2级 ± |
| --- | --- | --- | --- |
| 大于 | 小于等于 |  |  |
| 0 | 10 | 0.15 | 0.25 |
| 10 | 16 | 0.20 | 0.35 |
| 16 | 25 | 0.20 | 0.40 |
| 25 | 40 | 0.25 | 0.50 |
| 40 | 63 | 0.35 | 0.70 |
| 63 | 100 | 0.40 | 0.80 |
| 100 | 160 | 0.50 | 1.00 |
| 160 | — | 0.3% | 0.5% |

6.3.4.2 表面磨光的挤出制品(通常指纯胶管)的壁厚公差列于表6。

表6 表面磨光挤出制品壁厚公差

单位为毫米

| 公称尺寸 |  | EW1级 ± | EW2级 ± |
| --- | --- | --- | --- |
| 大于 | 小于等于 |  |  |
| 0 | 4 | 0.10 | 0.20 |
| 4.0 | 6.3 | 0.15 | 0.20 |
| 6.3 | 10 | 0.20 | 0.25 |
| 10 | 16 | 0.20 | 0.35 |
| 16 | 25 | 0.25 | 0.40 |

    - 切割长段制品

挤出制品的切割段的长度公差列于表7。

表7 挤出制品切割段长度公差

单位为毫米

| 公称尺寸 |  | L1级 ± | L2级 ± | L3级 ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大于 | 小于等于 |  |  |  |
| 0 | 40 | 0.7 | 1.0 | 1.6 |
| 40 | 63 | 0.8 | 1.3 | 2.0 |
| 63 | 100 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 100 | 160 | 1.3 | 2.0 | 3.2 |
| 160 | 250 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 250 | 400 | 2.0 | 3.2 | 5.0 |
| 400 | 630 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
| 630 | 1000 | 3.2 | 5.0 | 10.0 |
| 1000 | 1600 | 4.0 | 6.3 | 12.5 |
| 1600 | 2500 | 5.0 | 10.0 | 16.0 |
| 2500 | 4000 | 6.3 | 12.5 | 20.0 |
| 4000 | — | 0.16% | 0.32% | 0.50% |

    - 切割零件

挤出制品的切割零件(如圈、垫、圆盘)的厚度公差列于表8。

注: 只有用车床切割的零件才能达到EC1和EC2公差级别。

表8 挤出制品切割厚度公差

单位为毫米

| 公称尺寸 |  | EC1级 ± | EC2级 ± | EC3级 ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大于 | 小于等于 |  |  |  |
| 0.63 | 1.00 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| 1.00 | 1.60 | 0.10 | 0.20 | 0.25 |
| 1.60 | 2.50 | 0.15 | 0.20 | 0.35 |
| 2.50 | 4.00 | 0.20 | 0.25 | 0.40 |
| 4.00 | 6.30 | 0.20 | 0.35 | 0.50 |
| 6.30 | 10 | 0.25 | 0.40 | 0.70 |
| 10 | 16 | 0.35 | 0.50 | 0.80 |
| 16 | 25 | 0.40 | 0.70 | 1.00 |

- 压延胶板

  - 总则

压延胶板可采用类似挤出制品的公称设定条件和公差极限，尤其是在橡胶通过压延机辊筒时膨胀和硫化前及硫化过程中的任何变形方面。

所选用的公差也与胶板的表面光洁度有关，布纹表面的胶板要求的厚度公差比平滑的或压光的胶板大。

  - 分级

本节对密实压延胶板按尺寸的特定范围规定了六个公差级别，即

a) 三个公称厚度公差级别:

ST1 精密级;

ST2 高质量级;

ST3 良好质量级。

b) 三个公称宽度公差级别:

SW1 高质量级;

SW2 良好质量级;

SW3 尺寸要求不严格级。

  - 公差

所要采用的公差应由有关方协商从7.2所述的公差级别中选取。

标准公差列于表9和表10。

表9 压延胶板厚度公差

单位为毫米

| 公称尺寸 |  | ST1级 ± | ST2级 ± | ST3级 ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大于 | 小于等于 |  |  |  |
| 0 | 1.00 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| 1.00 | 1.60 | 0.15 | 0.25 | 0.35 |
| 1.60 | 2.50 | 0.20 | 0.35 | 0.40 |
| 2.50 | 4.00 | 0.25 | 0.40 | 0.50 |
| 4.00 | 6.30 | 0.35 | 0.50 | 0.70 |
| 6.30 | 10 | 0.40 | 0.70 | 0.80 |
| 10 | 16 | 0.50 | 0.80 | 1.00 |
| 16 |  | 3.5% | 5% | 7% |

表10 压延胶板宽度公差

单位为毫米

| 公称宽度 |  | SW1级 ± | SW2级 ± | SW3级 ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大于 | 小于等于 |  |  |  |
| 630 | 1000 | 20 | 25 | 30 |
| 1000 | 1600 | 30 | 40 | 50 |
| 1600 | — | 2% | 2.5% | 3% |